## Slide 1: 微调数据集构建
任务 | 模型不足 | 增补构型 | 评价指标（与DFT结果预测对比）
探明不同界面结构与应力对各相稳定性的影响关系 | 无HfO2/ZrO2 异质界面数据，不能正确描述界面原子 | 9 类 M/O/T 相组合界面构型 | 能量与力、层间距、层应力误差
超晶格中氧空位缺陷的形成与迁移 | 缺陷形成能预测精度不足，无迁移路径构型 | 3VO/4VO在HfO2 层、ZrO2 层、界面处缺陷构型及迁移路径 | 形成能、迁移势垒误差
揭示不同叠层厚度下各相之间的转变路径如何竞争，明确界面应力—氧空位—相稳定性耦合关系 | 缺非平衡相变中间态，势垒预测不准 | 3/3、5/5 的 M→O、T→O、T→M 相变路径 | 相变势垒，路径能量排序，相变竞争关系
提高模型对铁电开关相关结构空间的覆盖能力 | 需补充极化翻转路径上的非平衡构型 | 模拟电场作用下的3/3、5/5 的上/下极化翻转路径 | 翻转路径能量、结构、局域极化变化

## Slide 2: 界面数据
氧空位 | 构型数目
3VO-ZrO2 | 15
3VO-HfO2 | 15
3VO-interface | 15
4VO-HfO2 | 15
4VO-ZrO2 | 15
4VO-interface | 15
3VO-HfO₂ 层内迁移 | 8
3VO-界面层迁移 | 8
3VO-ZrO₂ 层内迁移 | 8
4VO-HfO₂ 层内迁移 | 8
4VO-界面层迁移 | 8
4VO-ZrO₂ 层内迁移 | 8
结构 | 构型数目
M-HfO₂/M-ZrO₂ | 15
M-HfO₂/O-ZrO₂ | 15
M-HfO₂/T-ZrO₂ | 15
O-HfO₂/M-ZrO₂ | 15
O-HfO₂/O-ZrO₂ | 15
O-HfO₂/T-ZrO₂ | 15
T-HfO₂/M-ZrO₂ | 15
T-HfO₂/O-ZrO₂ | 15
T-HfO₂/T-ZrO₂ | 15
叠层厚度（3/3） | 路径 | 构型数目
完美晶格 | M → O | 8
 | T → O | 8
 | T → M | 8
HfO₂ 层内 3VO(4VO) | T → M | 8
 | T → O | 8
ZrO₂ 层内 4VO | T → M | 8
 | T → O | 8
界面处 4VO | T → M | 8
 | T → O | 8
完美晶格 | 下 → 上 | 8
 | 上 → 下 | 8
HfO₂ 层内 3VO(4VO) | 上 → 下 | 8
ZrO₂ 层内 4VO | 下 → 上 | 8
界面处 4VO | 上 → 下 | 8
叠层厚度（单层） | 路径 | 构型数目
HfO₂(1)/ZrO₂(1) | M → O | 8
 | T → O | 8
 | T → M | 8
HfO₂(1)/ZrO₂(1) | 下 → 上 | 8
 | 上 → 下 | 8
氧空位缺陷及迁移
相变与极化翻转路径
微调数据集构建

## Slide 3: 数据产生
任务 | 如何构建 | 具体做法
界面构型 | 已有的同质界面+DFT构建异质界面构型 | 对初始晶格缩放（0.95, 1.00, 1.05），随机扰动原子位置（5次），施加应变，进行1步AIMD；生成15个包含不同层间距、界面应力和局域原子偏移的界面构型
含氧空位缺陷构型 | 已有的缺陷构型+DFT单点能计算 | 对已有缺陷构型进行晶格缩放、随机扰动和AIMD，生成不同缺陷环境下的构型
氧空位迁移路径 | 基于初态和末态氧空位位置，生成迁移路径中间构型 | 沿用已有缺陷构型作为初末态，线性插值8个image的初始路径后采用VC-NEB优化，提取各 image 作为候选训练构型，进行 DFT 单点计算，提高模型对缺陷迁移势垒和过渡态构型的预测能力。
相变路径 | 基于不同相结构构建非平衡路径构型 | 沿用已优化后的M、O、T相界面构型为初末态，线性插值构建 8 个中间 image；VC-NEB优化，DFT计算
极化翻转路径 | 有限电场辅助 VC-NEB 生成路径构型 | 分别优化极化向上和向下的构型，构建电场偏置下的翻转路径，电场作为路径构型生成和筛选手段
Notes: AIMD的目的是得到一个沿实际 DFT 力场响应后的新构型，从而扩充非平衡构型空间

## Slide 4
泛函 | 优点 | 缺点 | 适合方向 | 相对计算成本[1],[2]
LDA | 计算便宜，速度快，结构收敛稳定 | 分子结合能严重高估（过结合），晶格常数偏小，带隙低估极严重 | 简单金属；高压相；早期基准对照； | 最低，约为 PBE 的0.8倍
PBE | 最常用，通用性强，数值稳定 | 晶格常数偏大、结合能偏弱、带隙低估， | 一般固体，氧化物结构优化； 大规模缺陷计算； | 优化96个原子超胞的PO相HfO2所需的 CPU 时间约为9.5小时
PBEsol | 对固体晶格常数、体积、应力、弹性常数等力学性质预测准确 | 带隙仍然低估，反应能、分子体系、吸附能不一定更优 | 适合界面应力、薄膜应变、氧化物结构稳定性，精确体相结构弛豫 | 与 PBE 基本同量级
SCAN | 同时对晶格、形成能，相稳定性、带隙有均衡提升，自带中程范德华描述 | 比 PBE 贵，更难收敛，对 K 点和截断能要求高 | 多相竞争材料；氧化物；铁电体；中小体系 | 约为 PBE 的 5 倍，
r2SCAN | SCAN 的正则化版本，精度相当或略优，而数值稳定性大幅改善，更易收敛 | 仍有少许噪声，成本高于 GGA | 关键相稳定性校验；缺陷形成能校验； | 约为 SCAN 的 0.9 倍，PBE 的 4 倍更易收敛
HSE06 | 对缺陷能级、电子局域化、极化相关电子结构更可靠，带隙计算准确 | 收敛难度更高，成本远高于 PBE/PBEsol | 算带隙；缺陷能级；局域电子态；关键结构验证 | 最高，为 PBE 的 10–100 倍
不同泛函的速度差异受体系大小、k 点、ENCUT、是否自旋、收敛阈值、并行设置影响很大，整体成本随体系规模呈三次方增长。
[1]Furness J W, Kaplan A D, et al. The journal of physical chemistry letters, 2020, 11(19): 8208-8215.
[2]Kingsbury, Ryan, et al.Physical Review Materials 6.1 (2022): 013801.
Notes: LDA（局域密度近似）
GGA（广义梯度近似）
meta-GGA：更高一阶的半局域泛函
HSE06：固体中最常用的杂化泛函之一