## Slide 1
初始数据集构建
任务 | 模型不足 | 增补构型 | 评价指标（与 DFT 对比）
多晶相稳定性与转变 | 仅有金刚石构型，无法覆盖压缩与卸压路径 | dc、β-Sn、sh、BC8/R8；其他晶相按工况扩展 | A(V)、压力响应、相对能；相变路径排序
点缺陷形成、迁移与复合 | 缺少空位团簇、间隙和复合前驱环境 | 单 / 多空位、空洞胚胎；间隙、Frenkel 对及路径 | 形成自由能、迁移 / 复合势垒
位错与面缺陷演化 | 缺位错核、层错、孪晶与晶界环境 | 完全 / 部分位错、核重构、滑移、位错环及面缺陷 | 核结构、层错能、滑移势垒与受力
熔化—非晶化—再凝固 | 缺少非平衡无序与相界构型 | 多密度液态、多速率非晶、固液界面、空位诱导熔化 | RDF、配位、结构演化；相界与动力学稳定性
表面与缺陷耦合 | 缺少低配位和内部自由表面环境 | 重构表面、台阶、表面缺陷与微裂纹；烧蚀态按需 | 表面能、重构、局域力与应力
电子温度影响自由能面 | 只有单 Tₑ 标签，难分离结构与电子效应 | 固定 R 多 Tₑ；联合结构演化轨迹覆盖 | A(Tₑ)、力与应力；未见结构和 Tₑ 插值
图表：沿用原模板任务矩阵。范围为纯 Si；默认中性缺陷。相稳定条件须核实，不把所有候选相视为常压稳定。
Notes: 依据原模板第1页重新组织。晶相、缺陷与电子温度是并行覆盖维度。需要正式相图与基准计算决定条件候选；不宣称它们都会在激光辐照中出现。

## Slide 2
初始数据集构建｜晶相与点缺陷
晶相构型
构型 / 子类 | 数量
金刚石 dc | 15
六方金刚石〔备〕 | 15
β-Sn（高压） | 15
Imma（高压）〔备〕 | 15
简单六方 sh（高压） | 15
Cmca（高压）〔备〕 | 15
hcp（高压）〔备〕 | 15
fcc（高压）〔备〕 | 15
BC8（卸压亚稳） | 15
R8（卸压亚稳） | 15
ST12（亚稳候选）〔备〕 | 15
Si24 开放框架〔备〕 | 15
笼型 I〔备〕 | 15
笼型 II〔备〕 | 15
候选合计（含备选 135） | 210
体相扰动与应变
构型 / 子类 | 数量
静水拉伸 / 压缩 | 30
单轴拉伸 / 压缩 | 15
多轴非等体积应变 | 15
剪切与滑移前驱态 | 15
独立随机原子位移 | 30
热扰动 / 声子快照 | 20
低密度膨胀晶体 | 20
高密度局部压缩 | 15
候选合计 | 160
空位与空洞
构型 / 子类 | 数量
单空位 | 15
相邻双空位 | 15
分离双空位 | 15
三空位 | 15
四空位 | 15
5–10 空位小团簇 | 15
纳米空洞胚胎 | 15
空位局域重构 | 15
应变下空位 | 15
高 Tᵢ 空位邻域 | 15
候选合计 | 150
间隙与复合缺陷
构型 / 子类 | 数量
四面体间隙 | 15
六角间隙 | 15
〈110〉分裂间隙 | 15
〈100〉分裂间隙 | 15
键中心间隙 | 15
双间隙团簇 | 15
多间隙小团簇 | 15
近邻 Frenkel 对 | 15
远隔 Frenkel 对 | 15
复合前驱构型 | 15
候选合计 | 150
建议候选配额，按几何 R 计数，不含重复 Tₑ。〔备〕为条件候选：按压力 / 路径可达性启用；笼型指纯 Si 空框架。
Notes: 图表建议：完全沿用原模板并列分类统计表，不另加装饰图。建议候选配额，按几何 R 计数，不含重复 Tₑ。〔备〕为条件候选：按压力 / 路径可达性启用；笼型指纯 Si 空框架。
该表为几何候选配额而非已完成数据；极小值、前驱与热扰动态可能重合，实际去重后的保留量应报告。
位错族须明确滑移系、柏氏矢量、线方向、核心结构和边界条件，多个变量组合后采样，不能以单个构型代表全族。

## Slide 3
初始数据集构建｜扩展缺陷与非平衡构型
位错与面缺陷
构型 / 子类 | 数量
60° 完全位错 | 15
螺型完全位错 | 15
90° 部分位错 | 15
30° 部分位错 | 15
位错核重构 / 扭折 | 15
位错环 | 15
内禀层错 | 15
外禀层错 | 15
孪晶界 | 15
倾斜 / 扭转晶界 | 15
候选合计 | 150
表面、界面与烧蚀
构型 / 子类 | 数量
(001) 重构表面 | 15
(110) 表面 | 15
(111) 重构表面 | 15
表面台阶 / 扭折 | 15
表面吸附 Si 原子 | 15
近表面空位 / 间隙 | 15
dc / BC8 相界 | 15
dc / R8 相界 | 15
晶体 / 非晶界面 | 15
微裂纹 / 内表面 | 15
孤立 Si 原子〔备〕 | 15
Si₂ / Si₃ 小团簇〔备〕 | 15
稀薄喷射 / 断键态〔备〕 | 15
短程近碰构型〔备〕 | 15
候选合计（含备选 60） | 210
非晶、熔体与相界
构型 / 子类 | 数量
熔点附近液态 | 30
高 Tᵢ 熔体 | 30
过冷液态 | 20
多密度液态 | 20
快速淬火非晶 | 30
慢速淬火非晶 | 30
高密度非晶候选 | 20
低密度非晶候选 | 20
固液共存界面 | 20
空位诱导局部熔化 | 20
再凝固 / 重结晶前沿 | 20
候选合计 | 260
迁移与转变路径
构型 / 子类 | 数量
空位迁移 | 8
间隙原子迁移 | 8
Frenkel 对复合 | 8
缺陷团簇聚并 / 重排 | 8
位错滑移 | 8
空位吸收 / 位错攀移 | 8
dc → β-Sn | 8
β-Sn → Imma〔备〕 | 8
Imma → sh〔备〕 | 8
β-Sn → BC8 / R8 | 16
BC8 ↔ R8 | 8
dc → 六方堆垛〔备〕 | 8
候选合计（含备选 24） | 104
全部 89 类候选共 1394 个：基础 1175，条件备选 219；跨类去重后重算。路径数按中间态计；端点不重复计数。
Notes: 图表建议：完全沿用原模板并列分类统计表，不另加装饰图。全部 89 类候选共 1394 个：基础 1175，条件备选 219；跨类去重后重算。路径数按中间态计；端点不重复计数。
该表为几何候选配额而非已完成数据；极小值、前驱与热扰动态可能重合，实际去重后的保留量应报告。
位错族须明确滑移系、柏氏矢量、线方向、核心结构和边界条件，多个变量组合后采样，不能以单个构型代表全族。

## Slide 4
数据产生
任务 | 如何构建 | 具体做法
晶相与应变 | 各相晶胞 + 多体积 / 多应变扰动 | 初始按线性缩放 0.95/1/1.05 × 5 个扰动取 15 个候选；高压相以其适用密度为中心。压缩、卸压与受控形变补充过渡环境。
空位、间隙与复合缺陷 | 删 / 插原子 + 局域重构 + 热采样 | 空位数、团簇几何、间隙取向、Frenkel 对距离分层取样；同时保留弛豫态和非平衡态。初始候选可不稳定，按弛豫去向重新分类。
位错、层错与表面 | 缺陷构建 + 受控剪切 / 表面弛豫 | 构建代表滑移系、位错核、层错、孪晶、晶界及重构表面；检查周期镜像与真空。烧蚀工况再补单原子、团簇、断键喷射及短程近碰态。
非晶、熔体与熔化缺陷 | 多路径 AIMD + 熔化 / 淬火 / 共存 | 覆盖多密度、多 Tᵢ、多淬火速率；补含空位晶体局域熔化、固液共存和再凝固。液态统计低配位 / 自由体积，不直接沿用晶格空位定义。
迁移与相变路径 | 固定 Tₑ 的 NEB / 受控路径 | 路径初始约 8 个中间图像，检查图像数与势垒收敛；变胞仅在需要时使用。熔化和无序化主要取动力学快照，不以单一 NEB 路径替代。
Tₑ 采样与标签 | 固定 R 扫温 + 轨迹结构标注 | Tₑ 起点：300 / 3k / 6k / 9k / 12k / 15k K。基础候选先取 2 个相关 Tₑ，再选约 20% 锚点补齐 6 点；统一输出 A、原子力、应力。
图表：沿用原模板生成策略表。AIMD 先平衡再去相关抽帧；按核心 1175 个候选估算，235 个锚点对应约 3290 次标注。
Notes: 基础标注预算 = 2N + 4×ceil(0.2N)，锚点是基础候选子集。条件候选启用后单独追加并更新预算；去重后再重算实际工作量。物理 Te 与晶格温度 Ti 独立。轨迹需电子自洽与结构统计平衡；一步 AIMD 不代表热采样。最小距离、SCF 收敛和相关性过滤先于正式入库。图表沿用原模板第3页。

## Slide 5
DFT 泛函选型与标注要求
泛函 | 优点 | 缺点 | 适合方向 | 相对计算成本
LDA | 成本较低；传统固体基准 | 过结合；带隙低估 | 多相、体积的独立对照 | 较低；需 Si 实测
PBE | 通用、数值成熟，便于批量 | 相间能量、缺陷能和带隙需验证 | 拟用统一主标签；先做 Si 基准 | GGA 基线
PBEsol | 固体结构、弹性和应力基准 | 不保证相变 / 缺陷能更准确 | 晶格、状态方程和应力对照 | 与 GGA 同量级
SCAN | 部分相对能量与成键可改善 | 数值与收敛要求高，成本提高 | 代表晶相与缺陷独立校验 | 高于 GGA；需实测
r²SCAN | 正则化后通常更易数值处理 | 仍需网格 / 截断能与体系验证 | 相序、缺陷形成能校验 | 高于 GGA；需实测
HSE06 | 带隙、缺陷态基准 | 昂贵；金属 / 高激发需谨慎验证 | 少量代表结构电子态 / 光学校验 | 显著较高；不套固定倍数
标注：Fermi–Dirac 占据；A = E − TₑSₑ；统一赝势 / 泛函 / 单位 / 应力符号，高 Tₑ 收敛空带。
收敛：逐类检查超胞、k 点、截断能和电子自洽；高压金属相、位错及表面另做尺寸 / 边界测试。
验证：相序 / 缺陷势垒 / 位错核 / RDF；按母构型、轨迹和路径分组，同 R 的多 Tₑ 标签不跨组。
图表：沿用原模板泛函表。固定 Tₑ 可比较 A(V) 和 A+PV；有限 Tᵢ 稳定性还需离子自由能。数据量与参数均为建议。
Notes: 依据原模板第4页重写适用方向；避免将原氧化物算例的 CPU 耗时及固定成本倍数外推到 Si。不得混训不同泛函标签。PBE 为拟定基线而非已确认最优选择。缺陷形成自由能需统一 Si 化学势，不直接比较不同原子数的总 A。单个弛豫极小值不等于热力学稳定相；动力学稳定性与可达性需独立检验。