## Slide 1
初始数据集构建｜从零建模 × 电子温度 Tₑ
任务 | 模型不足 | 增补构型 | 评价指标（与 DFT 对比）
晶相与受载响应 | 尚无起始构型；需从零建立晶相与受载基线 | 先由原型生成dc、β-Sn、sh、BC8；R8待核验结构后扩展 | A(V)、压力、相对能与局域受力
缺陷与低配位环境 | 缺迁移前驱、位错核与表面构型 | 单 / 双空位、分裂间隙、Frenkel对；位错、面缺陷、表面 | 形成自由能、迁移势垒、核结构及表面响应
熔化与无序化 | 缺非平衡无序及界面构型 | 两速率非晶、两温度液态、固液界面、空位诱导局部熔化 | RDF、配位、结构及热动力学稳定性
学习 Tₑ 依赖 | 不能用单温标签表示电子激发 | 固定120个几何 R，各标注6个 Tₑ；共720组 | A(Tₑ)、力、应力；未见结构 / 温度插值
起点：无任何现成构型。ASE建完美晶格 → 原子操作 / 位移场造缺陷 → 弛豫与采样 → 固定R扫Tₑ。
图表：原模板任务矩阵。120为初始种子集目标；720仅指最终单点标签，不含母结构弛豫、NEB与额外收敛测试。
Notes: 当前用户没有任何构型，不再要求其提供母胞。首轮4类晶体用ASE晶格/空间群生成；晶格参数是几何起点而非已验证平衡值。R8不从错误的其他元素原型替换得来，待可靠坐标核验后再增补。120/720仍为计划，附件仅提供14个未弛豫几何例子。

## Slide 2
构型数量统计｜每一项均对应具体生成步骤
几何构型预算与生成算式
6 个 Tₑ 与 Fermi–Dirac 展宽
构型 | 数量来源 | 几何数 | 标签数
晶相参考 | 4种原型×5个缩放点 | 20 | 120
扰动 / 应变 | 3缩放×5扰动+5剪切 | 20 | 120
点缺陷 | 4类×5扰动 | 20 | 120
位错 / 层错 / 孪晶 | 6+2+2 | 10 | 60
表面 | 3+2 | 5 | 30
非晶 | 2淬火速率×5种子 | 10 | 60
液态 | 2温度×5帧 | 10 | 60
界面 / 局部熔化 | 5+5 | 10 | 60
迁移路径 | 3路径×5中间态 | 15 | 90
合计 | 全部固定R扫6个Tₑ | 120 | 720
Tₑ / K | kBTₑ / eV | 标注数
300 | 0.026 | 120
3,000 | 0.259 | 120
6,000 | 0.517 | 120
9,000 | 0.776 | 120
12,000 | 1.034 | 120
15,000 | 1.293 | 120
合计 | 6个温度 | 720
同一 R 不随 Tₑ 重弛豫。
跨类重复只计一次；不足按原生成规则补足。
图表：原模板并列数量表。路径端点归母构型，不重复计数；固定R多Tₑ标签保持在同一结构数据分组。
Notes: 晶相20个改为dc/β-Sn/sh/BC8四原型×5个线性缩放0.96/0.98/1/1.02/1.04。其余数量沿用20+20+10+5+10+10+10+15，总计120。先弛豫各相原型再缩放。为避免与晶体扰动组重复，训练入库按R去重、缺失项补独立小扰动。120×6=720不包含母体优化、NEB和收敛测试。

## Slide 3
数据产生｜没有现成构型，如何从零获得
任务 | 如何构建 | 具体做法
晶相与扰动 40个 | ASE按晶格 / 空间群建晶 → DFT弛豫 → 扰动 | dc：bulk(Si, diamond, a=5.43 Å)；β-Sn、sh、BC8分别按空间群141、191、206生成原型。4相弛豫后各取5个缩放点，得20个；dc再取15个独立随机扰动与5个剪切态，共40个。
点缺陷 20个 | 完美dc超胞 → 删 / 插原子 → 局域弛豫 | 把8原子dc常规胞扩为3×3×3、共216原子；删1原子造空位，删最近邻2原子造双空位；把1原子替换为沿〈110〉的一对原子造分裂间隙，另配空位造Frenkel对。4类弛豫后各取5个扰动态，得20个。
位错 / 面缺陷 / 表面 15个 | 从dc取向晶格出发 → 位移场 / 切层 / 镜像 / 切面 | Atomman在完整dc中插入螺型、60°位错偶极，弛豫后各取3个受载态，得6个；在(111)面切层平移造2个层错，镜像堆垛造2个孪晶；ASE切(001)/(111)面，再删 / 加表面Si，得5个。
非晶 / 液态 / 熔化 30个 | ASE完整晶格 → SW-MD熔化 → 淬火 / 取帧 | 从64原子dc熔化起步，两条淬火速率各5种子得到10个非晶；Tᵢ=2000/3000 K各取5帧得到10个液态。216原子半区加热造界面取5帧；删3个原子后升温取5帧，共30个。
迁移路径 15个 | 先造缺陷初末态 → IDPP插值 → NEB | 移动空位近邻Si生成跳跃终态；移动分裂间隙位置生成迁移终态；将间隙移回空位生成复合终态。端点弛豫后做固定Tₑ NEB，3条路径各选5个中间态，得15个；端点另归母结构。
Tₑ标注 720组 | 上述120个R → 固定几何 → Mermin-DFT | 对120个几何构型逐一固定原子与晶胞，取Tₑ=300/3000/6000/9000/12000/15000 K，用Fermi–Dirac占据计算A、原子力和应力；120×6=720。SW仅造候选，不提供监督标签。
图表：沿用原模板三列表。原型参数不是已验证相稳定性；所有新造几何先查近碰 / 边界、再弛豫、最后标注；位错流程见下一页。
Notes: 几何起点：dc a=5.43 Å；β-Sn I41/amd #141 setting=2，4a (0,3/4,1/8)，a=4.69,c=2.57 Å；sh P6/mmm #191，1a (0,0,0)，a=2.55,c=2.39 Å；BC8 Ia-3 #206，16c u=0.1003，a=6.64 Å。这些是待DFT优化的初始值，不宣称高压相在0GPa稳定。β-Sn先在约12GPa、sh约20GPa验证结构；dc/BC8以0GPa起测。空间群setting非常重要；本次测试β-Sn setting2才生成4原子而非误用8原子胞。点缺陷Frenkel先造后优化，可能复合；若不能保持，应标为复合前驱。表面重构和孪晶不能只靠文件名命名，须检查实际结构。Tᵢ与Tₑ独立，结构生成阶段均未产生DFT标签。

## Slide 4
位错怎么得到｜完美Si → 周期偶极 → 弛豫核
步骤 | 工具 / 输入 | 具体操作与产出
① 建完整晶格 | ASE生成dc-Si | bulk("Si", "diamond", a=5.43, cubic=True)得到8原子常规胞；输入Si弹性常数起点C₁₁/C₁₂/C₄₄=166/64/80 GPa，用于初始各向异性弹性位移场。
② 定义位错几何 | 给出滑移面、b和线方向 | 滑移面(111)，b=a/2[1 −1 0]；螺型线方向[1 −1 0]，60°线方向[1 0 −1]。这些向量用于构造取向晶胞，而非从小立方胞直接删几行原子。
③ 插入周期位错偶极 | Atomman Volterra / Stroh位移场 | Dislocation(ucell,C,[.5,−.5,0],ξ,[1,1,1],conventional_setting="f")，ξ取上述线方向；dipole(sizemults=(1,4,4),boxtilt=True,shiftindex=1)。已生成两类各384原子几何；一对相反b，净b=0。
④ 先优化缺陷核 | 先Si势预弛豫，再DFT核验 | 周期相容且净b=0仍不足以证明核心正确：检查最小距离，试不同滑移面层间偏移；先固定胞形优化原子，再核验尺寸收敛。用OVITO DXA / 位移差分图确认线方向、b及核。
⑤ 得到训练候选 | 两类弛豫核各取3个受载态 | 沿滑移方向分别施加−2/0/+2%剪切，保留6个有区别的几何；再进入六Tₑ单点。必要时后续扩充部分位错、不同滑移面间隙和位错环，不在首轮穷举。
图表：从完美晶格到位错核的五步表；可配OVITO前后对比。附件有脚本和14个未弛豫例子，包含两类位错及各自无位错参照。
Notes: 本次实际运行ASE3.29.0 + Atomman1.5.4：先由完整晶胞构造各向异性位错解，再dipole()生成384原子周期偶极与对应无位错参考。先测试shiftindex0发现核附近近碰，再比较0–5并采用1；螺型最短距离约2.054 Å、60°约2.094 Å。这是几何检查，不是核心能、力或稳定性验证。未运行SW弛豫、DFT、DXA；不宣称已获得正确重构核。刚生成的原型、点缺陷、位错均不能直接当作弛豫后训练数据。Atomman dipole实现参考Li et al., Phys. Rev. B 70,104113 (2004), doi:10.1103/PhysRevB.70.104113。

## Slide 5
DFT 选型与标注设置｜先试算，再统一批量
泛函 | 优点 | 缺点 | 适合方向 | 相对成本
LDA | 便宜；传统结构基准 | 过结合；带隙低估 | 仅作体积 / 相对能对照 | 较低，实测
PBE | 通用、便于批量标注 | 缺陷能与相序需验证 | 拟用统一主标签 | GGA基线
PBEsol | 结构与应力基准 | 缺陷能未必更好 | 状态方程 / 弹性对照 | 同量级
SCAN / r²SCAN | 部分相对能量可改善 | 更贵，需数值收敛 | 少量晶相 / 缺陷独立验证 | 高于GGA
HSE06 | 带隙、缺陷态校验 | 昂贵；高Tₑ需谨慎验证 | 少量电子态 / 光学校验 | 显著较高
项目（以 VASP 为例） | 初始设置与验收规则
固定R单点 | ISMEAR=−1；SIGMA=kBTₑ；IBRION=−1；NSW=0；PSTRESS=0；EDIFF=10⁻⁶ eV；NELM=200。
数值起点 | ENCUT=500 eV，比较400/500/600；64原子试2³/3³ k点，216原子试Γ/2³；高压金属相独立收敛。
高Tₑ与验收 | NBANDS从2Nocc起测，按25%加带至最高带占据<10⁻⁵；收敛目标 ΔA<1 meV/atom、ΔF<0.01 eV/Å、Δσ<0.1 GPa。
图表：原模板泛函表 + 参数卡。导出自由能 TOTEN（A）、对应原子力 / 应力；保留Tₑ。其他泛函不与PBE标签直接混训。
Notes: 参数仅以VASP为例，使用同一套PAW-PBE Si赝势；PREC=Accurate、LREAL=.FALSE.、ISYM=0可作为初始设置。Nocc指占满价带所需能带数，依据电子数和自旋设置确定，不打印或依赖凭空指定NBANDS。最高带占据需覆盖所有k点/自旋；必要时尾部多带检查及A/F/应力二次收敛。母结构弛豫和NEB参数另设，不要复用NSW=0。最终静态标签冻结几何，不附加SW能量，不使用E0替代有限Te自由能。