## Slide 1
初始数据集构建｜结构空间 × 电子温度 Tₑ
任务 | 模型不足 | 增补构型 | 评价指标（与 DFT 对比）
晶相与受载响应 | 只有常压金刚石，缺压缩 / 卸压环境 | dc、β-Sn、sh、BC8、R8；体积扰动与剪切 | A(V)、压力、相对能与局域受力
缺陷与低配位环境 | 缺迁移前驱、位错核与表面构型 | 单 / 双空位、分裂间隙、Frenkel对；位错、面缺陷、表面 | 形成自由能、迁移势垒、核结构及表面响应
熔化与无序化 | 缺非平衡无序及界面构型 | 两速率非晶、两温度液态、固液界面、空位诱导局部熔化 | RDF、配位、结构及热动力学稳定性
学习 Tₑ 依赖 | 不能用单温标签表示电子激发 | 固定120个几何 R，各标注6个 Tₑ；共720组 | A(Tₑ)、力、应力；未见结构 / 温度插值
执行顺序：参数基准 → 生成并去重120个R → 固定R扫6个Tₑ → 质控导出 → 分组训练 / 补点。
图表：原模板任务矩阵。120为初始种子集目标；720仅指最终单点标签，不含母结构弛豫、NEB与额外收敛测试。
Notes: 沿用用户《数据集构建策略》第1页。所有数值为首轮执行起点，需基准确认；不是已经验证的最优参数。不扩大首轮构型类别，保留用户要求的晶相、位错、非晶、液态与空位诱导熔化。

## Slide 2
构型数量统计｜每一项均对应具体生成步骤
几何构型预算与生成算式
6 个 Tₑ 与 Fermi–Dirac 展宽
构型 | 数量来源 | 几何数 | 标签数
晶相参考 | 5相×4体积 | 20 | 120
扰动 / 应变 | 3缩放×5扰动+5剪切 | 20 | 120
点缺陷 | 4类×5扰动 | 20 | 120
位错 / 层错 / 孪晶 | 6+2+2 | 10 | 60
表面 | 3+2 | 5 | 30
非晶 | 2淬火速率×5种子 | 10 | 60
液态 | 2温度×5帧 | 10 | 60
界面 / 局部熔化 | 5+5 | 10 | 60
迁移路径 | 3路径×5中间态 | 15 | 90
合计 | 全部固定R扫6个Tₑ | 120 | 720
Tₑ / K | kBTₑ / eV | 标注数
300 | 0.026 | 120
3,000 | 0.259 | 120
6,000 | 0.517 | 120
9,000 | 0.776 | 120
12,000 | 1.034 | 120
15,000 | 1.293 | 120
合计 | 6个温度 | 720
同一 R 不随 Tₑ 重弛豫。
跨类重复只计一次；不足按原生成规则补足。
图表：原模板并列数量表。路径端点归母构型，不重复计数；固定R多Tₑ标签保持在同一结构数据分组。
Notes: Tₑ网格使用精确 kB=8.617333262×10^-5 eV/K换算，表中仅显示三位小数；Tᵢ是几何采样的热浴温度，不由Tₑ替代。首轮按结构、轨迹和路径家族分组；不得随机打散相邻轨迹帧及同R不同Te。

## Slide 3
数据产生｜单晶硅 Tₑ 依赖势
任务 | 如何构建 | 具体做法
晶相与体相扰动 40个 | 已有晶相原型 + DFT弛豫与扰动 | 以dc、β-Sn、sh、BC8、R8的相应参考压力弛豫结构为母体，各取4个线性缩放点（0.97/0.99/1.01/1.03），得20个；另对dc作3种缩放×5次σ=0.03 Å随机扰动，再加5个剪切态，得20个。
点缺陷构型 20个 | 完美Si超胞删 / 插原子 + DFT局域弛豫 | 在216原子dc中分别构建单空位、近邻双空位、〈110〉分裂间隙和Frenkel对；每类母体局域弛豫后，施加5次σ=0.02 Å独立扰动，得4×5=20个。扰动后不再整体弛豫，避免回到同一极小值。
位错、面缺陷与表面 15个 | 已有缺陷母胞 + 受控剪切 / 重构 | 螺型与60°位错采用周期相容、净柏氏矢量为0的偶极母胞，各取−2/0/2%剪切态，得6个；补2个层错态、2个孪晶厚度态；再取(001)完整/空位/加Si原子和(111)完整/空位5个表面态，共15个。
非晶、液态与熔化邻域 30个 | 可靠Si势生成轨迹 + DFT重新标注 | 熔体按两种速率淬火，各取5个独立非晶终态，得10个；在Tᵢ=2000/3000 K平衡后，各取5个去相关液态帧，得10个；另取固液界面5帧、含空位晶体升温过程5帧，得10个。
缺陷迁移路径 15个 | DFT优化初末态 + 固定Tₑ的NEB | 选择空位迁移、分裂间隙迁移、Frenkel复合3条路径；用IDPP插值并在Tₑ=300 K做NEB，每条筛选5个中间态，得15个，端点不重复计数。图像数收敛后再筛选；变胞仅在物理问题需要时使用。
固定结构多Tₑ标注 720组标签 | 同一R改变电子占据 + Mermin-DFT单点 | 将上述120个几何结构逐一固定R与晶胞，在Tₑ=300/3000/6000/9000/12000/15000 K分别单点计算，得120×6=720组A、原子力、应力；使用Fermi–Dirac占据和一致DFT参数，不按Tₑ重新弛豫R。
图表：沿用原模板生成策略表。前5类合计120个R，末行为720组Tₑ标签；参数为试算起点，详细边界与程序见执行清单。
Notes: 来源：用户《数据集构建策略.pptx》第3页。沿用“已有构型 / 端点 + 生成手段 + 具体操作及产出”写法，保留120×6=720，不扩充类别。
执行要点：1. 晶相参考压力起点dc/BC8/R8=0 GPa、β-Sn=12 GPa、sh=20 GPa，需可靠原型CIF、相结构与稳定性确认；线性缩放不是体积缩放。体相随机扰动3个缩放取0.97/1/1.03，每个seed独立；5个剪切γxy=−4/−2/0/2/4%。
2. 缺陷母体在216原子dc中构建；Frenkel空位—间隙距离约4–8 Å，局域弛豫至max|F|<0.02 eV/Å。若弛豫复合，保存弛豫前的前驱态并重分类，不把已复合结构当缺陷。
3. 位错采用(111)面、b=a/2[1 −1 0]；螺型线方向[1 −1 0]，60°线方向[1 0 −1]。层错取u=a/12[1 1 −2]、a/6[1 1 −2]；孪晶取2和4双层厚度。表面≥12层、15 Å真空、固定底4层；Si(001)含2×1重构，小Si(111)胞不声称覆盖7×7重构。所有尺寸须检查镜像收敛。
4. SW只作候选生成：Δt=1fs；3500 K熔化20ps；淬火速率10^13/10^14 K/s，各5独立初速度种子，300 K平衡5ps后每轨迹取1帧。液态两Ti各NPT0bar平衡10ps后固定平均体积NVT10ps，每2ps取一帧；相关性未衰减则延长。
5. 固液界面216原子半固定半3500K加热15ps，解冻1700K；确认两相仍在后每≥2ps取5帧。含空位升温使用216原子删3个距离≥5 Å原子；100 K/ps升温至1600/1750/1900/2050/2200 K各保持2ps取1帧；按RDF/配位/扩散确认状态，未熔不强称液态。液态用低配位与自由体积描述，不套晶格空位。
6. NEB固定300K，端点力<0.02 eV/Å，路径F_perp<0.05 eV/Å；5图像不足则加到9或更多检验，再选5代表中间态。若Frenkel端点无可维持的母态，换用第二种可核实的缺陷迁移路径，并更新路径名称，几何预算不自动增加。
7. 同R的6个Te不跨结构分组；轨迹按母轨迹、路径按整条NEB分组。最高温度收敛空带，全部标签同一泛函 / 赝势；SW的E/F不能混入监督标签。720仅指最终静态标签，不含弛豫 / NEB / 收敛测试。
所有数值为待试算起点，未实际运行DFT。

## Slide 4
DFT 选型与标注设置｜先试算，再统一批量
泛函 | 优点 | 缺点 | 适合方向 | 相对成本
LDA | 便宜；传统结构基准 | 过结合；带隙低估 | 仅作体积 / 相对能对照 | 较低，实测
PBE | 通用、便于批量标注 | 缺陷能与相序需验证 | 拟用统一主标签 | GGA基线
PBEsol | 结构与应力基准 | 缺陷能未必更好 | 状态方程 / 弹性对照 | 同量级
SCAN / r²SCAN | 部分相对能量可改善 | 更贵，需数值收敛 | 少量晶相 / 缺陷独立验证 | 高于GGA
HSE06 | 带隙、缺陷态校验 | 昂贵；高Tₑ需谨慎验证 | 少量电子态 / 光学校验 | 显著较高
项目（以 VASP 为例） | 初始设置与验收规则
固定R单点 | ISMEAR=−1；SIGMA=kBTₑ；IBRION=−1；NSW=0；PSTRESS=0；EDIFF=10⁻⁶ eV；NELM=200。
数值起点 | ENCUT=500 eV，比较400/500/600；64原子试2³/3³ k点，216原子试Γ/2³；高压金属相独立收敛。
高Tₑ与验收 | NBANDS从2Nocc起测，按25%加带至最高带占据<10⁻⁵；收敛目标 ΔA<1 meV/atom、ΔF<0.01 eV/Å、Δσ<0.1 GPa。
图表：原模板泛函表 + 参数卡。导出自由能 TOTEN（A）、对应原子力 / 应力；保留Tₑ。其他泛函不与PBE标签直接混训。
Notes: 参数仅以VASP为例，使用同一套PAW-PBE Si赝势；PREC=Accurate、LREAL=.FALSE.、ISYM=0可作为初始设置。Nocc指占满价带所需能带数，依据电子数和自旋设置确定，不打印或依赖凭空指定NBANDS。最高带占据需覆盖所有k点/自旋；必要时尾部多带检查及A/F/应力二次收敛。母结构弛豫和NEB参数另设，不要复用NSW=0。最终静态标签冻结几何，不附加SW能量，不使用E0替代有限Te自由能。